Таблица для определения массы 1м круга из разных материалов, кг

| Диам. мм | Медь | Латунь ЛС59-1 | ОЦС 5-5-5 | БрАЖ 9 - 4 | Алюминий Д16 | сталь 12Х18Н10Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.178 | 0.17 |  |  | 0.055 | 0.158 |
| 6 | 0.251 | 0.24 |  |  | 0.08 | 0.22 |
| 7 | 0.364 | 0.33 |  |  | 0.107 | 0.31 |
| 8 | 0.45 | 0.43 |  |  | 0.142 | 0.4 |
| 9 | 0.565 | 0.54 |  |  | 0.176 | 0.5 |
| 10 | 0.7 | 0.67 |  |  | 0.22 | 0.62 |
| 12 | 1 | 0.96 |  |  | 0.31 | 0.89 |
| 14 | 1.37 | 1.31 |  |  | 0.43 | 1.22 |
| 16 | 1.79 | 1.71 |  | 1.51 | 0.56 | 1.59 |
| 17 | 2.02 | 1.93 |  | 1.7 | 0.63 | 1.79 |
| 18 | 2.26 | 2.16 |  | 1.91 | 0.71 | 2 |
| 20 | 2.8 | 2.67 | 2.75 | 2.36 | 0.87 | 2.48 |
| 22 | 3.38 | 3.23 |  | 2.85 | 0.93 | 3 |
| 24 | 4.03 | 3.85 |  | 3.4 | 1.26 | 3.58 |
| 25 | 4.37 | 4.17 | 4.32 | 3.68 | 1.36 | 3.88 |
| 27 | 5.1 | 4.87 |  |  | 1.6 | 4.53 |
| 28 | 5.48 | 5.23 |  |  | 1.72 | 4.87 |
| 30 | 6.29 | 6.01 | 6.62 | 5.3 | 1.97 | 5.59 |
| 32 | 7.1 | 6.84 |  | 6.03 | 2.24 | 6.36 |
| 35 | 8.57 | 8.18 | 8.47 | 7.22 | 2.68 | 7.6 |
| 36 | 9.06 | 8.65 |  | 7.64 | 2.83 | 8.04 |
| 38 | 10.1 | 9.64 |  | 8.51 | 3.15 | 8.96 |
| 40 | 11.18 | 10.68 | 11.06 | 9.43 | 3.49 | 9.93 |
| 42 | 12.33 | 11.78 |  | 10.39 | 3.85 | 10.95 |
| 45 | 14.16 | 13.52 |  | 11.93 | 4.42 | 12.57 |
| 50 | 17.47 | 16.69 | 17.28 | 14.73 | 5.46 | 15.51 |
| 55 | 21.14 | 20.19 |  | 17.82 | 6.61 | 18.76 |
| 60 | 26.16 | 24.03 | 24.88 | 21.21 | 7.86 | 22.33 |
| 65 | 29.54 | 28.21 |  | 24.89 | 9.23 | 26.22 |
| 70 | 34.25 | 32.71 | 33.86 | 28.86 | 10.7 | 30.4 |
| 75 | 39.32 | 37.55 |  | 33.28 | 12.29 | 34.9 |
| 80 | 44.74 | 42.73 | 44.24 | 37.7 | 13.98 | 39.71 |
| 85 | 50.5 | 48.23 |  | 42.56 | 15.78 | 44.83 |
| 90 | 56.61 | 54.07 | 55.98 | 47.71 | 17.69 | 50.25 |
| 100 | 69.90 | 66.76 | 69.12 | 58.91 | 21.85 | 62.05 |
| 110 | 84.58 | 80.78 | 83.63 | 71.18 | 26.44 | 75.08 |
| 120 | 100.65 | 96.13 | 99.52 | 84.28 | 31.46 | 89.34 |
| 130 | 118.13 | 12.82 | 116.8 | 99.55 | 36.92 | 104.86 |
| 140 | 137 | 130.85 | 135.47 | 115.45 | 42.82 | 121.61 |
| 150 | 157.28 | 150.21 | 155.51 | 132.54 | 49.54 | 139.61 |
| 160 | 179 | 171 | 177 | 151 | 56 | 159 |
| 170 | 202 | 193 | 200 | 170 | 63.2 | 179.5 |
| 180 | 226 | 216 | 224 | 191 | 71 | 200 |
| 200 | 279.6 | 267 | 276.5 | 235.6 | 87.4 | 248.2 |

Таблица для определения массы 1м

шестигранников и квадратов из разных материалов, кг

| шестигранник |  |  | квадрат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размер мм | Латунь ЛС59-1 | 12Х18Н10Т | размер мм | Латунь ЛС59-1 | 12Х18Н10Т |
| 5 | 0.18 | 0.17 | 6 | 0.31 | 0.28 |
| 7 | 0.36 | 0.35 | 8 | 0.54 | 0.5 |
| 8 | 0.47 | 0.44 | 10 | 0.85 | 0.79 |
| 9 | 0.6 | 0.55 | 12 | 1.22 | 1.14 |
| 10 | 0.74 | 0.68 | 14 | 1.67 | 1.55 |
| 11 | 0.89 |  | 15 | 1.91 | 1.77 |
| 12 | 1.06 | 0.98 | 18 | - | 2.56 |
| 13 | 1.26 | 1.16 | 20 | - | 3.16 |
| 14 | 1.44 | 1.34 | 21 | 3.75 | 3.75 |
| 17 | 2.13 | 1.98 | 22 | 4.11 | 3.82 |
| 19 | 2.66 | 2.47 | 25 | - | 4.94 |
| 22 | 3.56 | 3.31 | 30 | 7.65 | 7.1 |
| 24 | 4.24 | 3.94 | 35 | 4.9 | 9.68 |
| 27 | 5.36 | 4.99 | 40 | 6.2 | 12.64 |
| 30 | 6.62 | 6.16 | 45 | 7.65 | 16 |
| 32 | 7.54 | 7 | 50 | 8.7 | 19.75 |
| 36 | 9.54 | 8.87 | 60 | 11.02 | 28.44 |
| 41 | 12.38 | 11.5 | 70 | 14.29 | 38.7 |
| 46 | 15.37 | 14.48 | 80 | 17.99 | 50.56 |
| 50 | 18.40 | 17.1 | 90 | 21.25 |  |
| 55 | 22.57 | 20.7 | 100 | 25.71 | 79 |
| 60 | 26.50 | 24.7 | 120 | 30.6 | 113.7 |
| 65 | 31.10 | 28.9 | 150 | 36.91 |  |

Таблица для определения массы 1м проволоки из разных материалов, кг

| Диаметр мм | Медь | Латунь | Алюминий | 12Х18Н10Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.0045 | 0.0043 | 0.0014 | 0.004 |
| 1 | 0.007 | 0.0067 | 0.0022 | 0.0062 |
| 1.2 | 0.001 | 0.0096 | 0.0031 | 0.0089 |
| 1.5 | 0.016 | 0.0015 | 0.005 | 0.0114 |
| 2 | 0.028 | 0.0267 | 0.0087 | 0.0248 |
| 2.5 | 0.044 | 0.0417 | 0.0136 | 0.0388 |
| 3 | 0.063 | 0.06 | 0.0197 | 0.056 |
| 3.5 | 0.086 | 0.0818 | 0.0268 | 0.076 |
| 4 | 0.111 | 0.106 | 0.035 | 0.099 |
| 4.5 | 0.142 | 0.135 | 0.044 | 0.126 |
| 5 | 0.178 | 0.17 | 0.055 | 0.158 |
| 6 | 0.251 | 0.24 | 0.08 | 0.22 |
| 7 | 0.364 | 0.33 | 0.107 | 0.31 |
| 8 | 0.45 | 0.43 | 0.142 | 0.4 |

Таблица для определения массы 1м труб малого диаметра

из разных материалов (наиболее распространенные размеры), кг

| Размер мм | Медь | Латунь | Алюминий | 12Х18Н10Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4*1 | 0,084 | 0.08 | - | - |
| 5*1 | 0,112 | 0.107 | - | 0.099 |
| 6*1 | 0,14 | 0.133 | 0.43 | 0.125 |
| 8*1 | 0,196 | 0.187 | 0.06 | 0.175 |
| 8*1.5 | 0.272 | 0.26 | 0.084 | 0.243 |
| 8*2 | 0.335 | 0.32 | 0.104 | 0.299 |
| 10*1 | 0,252 | 0.24 | 0.077 | 0.225 |
| 10*1.5 | 0.356 | 0.34 | 0.11 | 0.318 |
| 10*2 | 0,447 | 0.43 | 0.138 | 0.298 |
| 12*1 | 0,31 | 0.296 | 0.04 | 0.275 |
| 12*1.5 | 0.44 | 0.42 | 0.135 | 0.393 |
| 12*2 | 0,56 | 0.535 | 0.172 | 0.499 |
| 14*1 | 0,364 | 0.348 | 0.111 | 0.325 |
| 14*1.5 | 0.524 | 0.5 | 0.161 | 0.468 |
| 14*2 | 0,671 | 0.64 | 0.207 | 0.599 |
| 16*1 | 0,42 | 0.4 | 0.128 | 0.375 |
| 16*1.5 | 0.61 | 0.58 | 0.186 | 0.543 |
| 16*2 | 0,783 | 0.748 | 0.241 | 0.699 |
| 18*1 | 0,475 | 0.45 | 0.145 | 0.425 |
| 18*1.5 | 0.692 | 0.66 | 0.212 | 0.618 |
| 18*2 | 0,895 | 0.85 | 0.275 | 0.799 |
| 19*1.5 | 0.734 | 0.701 | 0.225 | 0.655 |
| 20*1.5 | 0.776 | 0.741 | 0.238 | 0.693 |
| 20*2 | 1.006 | 0.961 | 0.309 | 0.699 |
| 21*3 | 1.51 | - | - | 1.349 |
| 22*2 | 1.118 | 1.068 | 0.343 | 0.999 |
| 24*2 | 1.23 | 1.174 | 0.377 | 1.099 |
| 25*3 | 1.844 | 1.761 | 0.569 | 1.648 |
| 28*2 | 1.453 | 1.388 | 0.446 | 1.299 |

Формулы для определения массы 1м труб,

полых цилиндрических заготовок из разных материалов

| Материал | Подсчет массы через наружный и внутренний диаметры | Подсчет массы через наружный диаметр и толщину стенки |
| --- | --- | --- |
| Бронза ОЦС 5-5-5 | M = 0.0069 (D+d) (D - d) | M = 0.0276 (D - s) s |
| Бронза БрАЖ 9-4 | M = 0.0060 (D+d) (D - d) | M = 0.0240 (D - s) s |
| Латунь ЛС59, Л63 | M = 0.0063 (D+d) (D - d) | M = 0.0252 (D - s) s |
| Алюминий Д16 | M = 0.0022 (D+d) (D - d) | M = 0.0087 (D - s) s |
| Сталь 12Х18Н10Т | M = 0.0062 (D+d) (D - d) | M = 0.0248 (D - s) s |

Здесь M –  масса в кг,  D – наружный диаметр в мм, d – внутренний диаметр в мм, s – толщина стенки в мм.

Таблица для определения массы 1м шин из меди и алюминия, кг

| Размер мм | Медь | Алюмииий | Размер мм | Медь | Алюмииий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8*25 | 0.4 | 0.12 | 6*30 | 1.6 | 0.49 |
| 2*30 | 0,534 | 0,162 | 6*40 | 2.14 | 0.65 |
| 3*8 | 0.2 | 0.065 | 6*50 | 2.67 | 0.81 |
| 3*9 | 0.24 | 0.07 | 6*60 | 3,2 | 0,98 |
| 3*15 | 0.4 | 0.12 | 6*80 | 4,27 | 1,296 |
| 3*20 | 0,534 | 0,162 | 8*30 | 2.14 | 0.65 |
| 3*25 | 0.67 | 0.2 | 8*40 | 2.85 | 0.87 |
| 3*30 | 0,8 | 0,243 | 8*50 | 3,56 | 1,08 |
| 3*40 | 1,07 | 0,324 | 8*60 | 4,27 | 1,3 |
| 3*50 | 1.335 | 0.4 | 8*80 | 5,7 | 1,73 |
| 4*25 | 0.89 | 0.27 | 8*100 | 7,12 | 2,15 |
| 4*30 | 1,07 | 0,324 | 10*40 | 3.56 | 1.08 |
| 4*40 | 1,424 | 0,432 | 10*50 | 4.45 | 1.35 |
| 4*50 | 1,78 | 0,54 | 10*60 | 5,34 | 1,61 |
| 5*20 | 0.89 | 0.27 | 10*80 | 7,12 | 2,15 |
| 5*30 | 1.33 | 0.4 | 10*100 | 8,9 | 2,7 |
| 5*50 | 2,23 | 0,675 | 10*120 | 13,68 | 3,24 |
| 5*40 | 1,78 | 0,54 | 12*80 | 8,54 | 2.6 |
| 5*60 | 2,67 | 0,81 | 12*100 | 13,68 | 3,24 |
| 5*80 | 3,56 | 1,08 |  |  |  |

Таблица для определения массы листов, кг

| Толщина листа, мм | Масса листа 600*1500мм |  | Масса листа за 1 кв.метр |  | Переводные коэффициенты для различных марок алюминия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Медь 8.9 | Латунь 8.5 | Нерж. 7.9 | Алюм. 2.85 |  |  |
| 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 1,14 | В95 | 1 |
| 0.5 | 4 | 3.8 | 4 | 1,425 | Ост. | 0.95 |
| 0.6 | 4.8 | 4.6 | 4.75 | 1,71 | АМц | 0.958 |
| 0.8 | 6.4 | 6.1 | 6.35 | 2,28 | АМг3 | 0.937 |
| 1 | 8 | 7.7 | 8 | 2,85 | АМг5 | 0.93 |
| 1.2 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 3,42 | АМг6 | 0.926 |
| 1.5 | 12 | 11.5 | 11.9 | 4,275 | АВ | 0.926 |
| 2 | 16 | 15.3 | 16 | 5,7 | Д16 | 0.976 |
| 2.5 | 20 | 19.1 | 19.8 | 7,125 | Д1 | 0.982 |
| 3 | 24 | 23 | 24 | 8,55 |  |  |
| 3.5 | 28 | 26.8 | 27.7 | 9,975 |  |  |
| 4 | 32 | 30.6 | 31.6 | 11,4 |  |  |
| 5 | 40 | 38.3 | 39.5 | 14,25 |  |  |
| 6 | 48 | 46 | 47.4 | 17,1 |  |  |
| 7 | 56 | 53.6 | 55.3 | 19,95 |  |  |
| 8 | 64 | 61.2 | 63.2 | 22,8 |  |  |
| 10 | 80 | 76.5 | 79 | 28,5 |  |  |

Примечание 1. Обычно раскрой листов из меди и латуни 600*1500 мм.

Поэтому в таблице приведены массы именно для такого раскроя.

Примечание 2. Расрой листов из нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов

может быть самым разным. Поэтому в таблице приведены

значения масс для 1 кв.метра.

Примечание 3. Плотности алюминиевых сплавов отличаются друг от друга.

Поэтому для определения массы листа из конкретной марки

необходимо значение массы из таблицы умножить на

соответствующий переводной коэффициент.

Таблица удельной плотности некоторых марок металлов, г/куб.см

| Алюминий | 2.85 |
| --- | --- |
| Медь | 8.9 |
| Л63, ЛС59-1 | 8.5 |
| Л80, Л90 | 8.7 |
| БрБ2 | 8.2 |
| БрОЦС | 8.8 |
| БрОФ | 8.8 |
| БрАЖ9-4 | 7.5 |
| БрКМц3-1 | 8.47 |
| БрАЖМц10-3-1.5 | 7.5 |
| БрАМц9-2 | 7.6 |
| 12Х18Н10Т | 7.9 |

Таблица твердости по Бринеллю НВ

| марки | состояние материала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прессов | мягкие | полутвердое | твердое |
| Медь |  | 55 | 75 | 95 |
| Л63 |  | 70 | 100 | 130 |
| ЛС59-1 |  | 80 | 100 | 130 |
| ЛМц58-2 |  |  | 130 |  |
| ЛЖМц59-1-1 |  |  | 130 |  |
| БрАМц9-2 | 90-95 |  | 115 |  |
| БрАЖ9-4 | 110-180 |  |  |  |
| БрАЖМц10-3-1.5 | 130-200 |  |  |  |
| БрКМц3-1 | 120 |  |  | 160 |
| БрОФ6.5-0.15 |  | 70 | 120 | 140 |
| БрБ2 |  | 130 |  | 170 |